Popis: Marmolit s vynikající odolností vůči mechanické zátěži, nárazům a povětrnostním vlivům. Zajišťuje dekoraci ploch. Vrstva je prodyšná, vodoodpudivá, snadno čistitelná. Na bázi akrylátové disperze. Jednoduchá aplikace. Složení ze zrn žuly. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Hladké a pravidelné povrchy jako např. beton, cihly, omítkoviny, sádra, sádrokarton atd.

Vlastnosti:

- odolný vůči povětrnostním vlivům

- odolává mechanické zátěži a nárazům

- vynikající přilnavost

- snadné zpracování

- prodyšná a vodoodpudivá vrstva

Odstín: V různých odstínech dle vzorníku SPS.

Aplikace: Smíchejte kbelíky pro celou plochu a dobře promíchejte. Může se naředit až 3% vody. Prvně naneste rovnoměrně nerezovým hladítkem. Poté celou plochu zahlaďte. Nevyhlazujte příliš dlouho na jednom místě - následkem může být šednutí místa.

Vydatnost:

zrnitost 1,5 mm - 2,7 kg/m2

zrnitost 3 mm - 4,5 kg/m2

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 6 hodin

vytvrzení do několika dnů

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Také musí být dostatečně nosný a hladký. Trhliny a praskliny opravit, nestabilní vrstvy odstranit / opravit. Před aplikací použít SPS Základní omítkový nátěr.

Nové neošetřené povrchy: Plochu ošetřete SPS Základním omítkovým nátěrem. Poté aplikujte marmolit.

Stávající povrch: Plochu očistěte. Následně plochu ošetřete SPS Základním omítkovým nátěrem a aplikujte marmolit.

Pojivo: 100% akrylátová pryskyřičná disperze

Pigmenty: barevné žulové kamínky

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,75 g/ml

Obsah pevné složky: 77% hmotnosti

Stupeň lesku: mírně saténový - matný

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Teplota podkladu (rosný bod) min. 3°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.