Popis: Nátěr na omítky s vynikající kryvostí a přilnavostí, s obsahem jemných zrn křemene. Na bázi disperze syntetické pryskyřice. Vrstva je prodyšná, odolná vůči nárazu a mechanickému poškození. Snadná aplikace. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Hladké a pravidelné povrchy jako např. beton, cihly, omítkoviny, sádra, sádrokarton atd.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost

- vyrovnává případné lehké nerovnosti v povrchu

- vynikající kryvost

- odolnost vůči mechanickému poškození, nárazům

- snadná aplikace

- prodyšná vrstva

- odolnost vůči povětrnostním vlivům

Odstín: Bílá. Podléhá tónovacímu systému SPS. SPS Základní omítkový nátěr lze tónovat do stejného odstínu.

Aplikace: Smíchejte kbelíky pro celou plochu a dobře promíchejte. Může se naředit až 5% vody. Aplikujte v 1 - 2 vrstvách štětcem nebo válečkem. Doporučujeme nanést nátěr na plochu a poté vytvořit rovnoměrnou strukturu např. pomocí válečku nebo štětce.

Vydatnost:

Cca 2,4 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 8 hodin

přetíratelné do 18 hodin

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Také musí být dostatečně nosný a hladký. Trhliny a praskliny opravit, nestabilní vrstvy odstranit / opravit. Před aplikací použít SPS Hloubkovou penetraci.

Nové neošetřené povrchy: Pro savé podklady použijte SPS Hloubkovou penetraci. Poté aplikujte SPS Křemenný nátěr.

Stávající povrch: Plochu očistěte. V případě savých podkladů použijte SPS Hloubkovou penetraci. Poté aplikujte SPS Křemenný nátěr.

Pojivo: disperze syntetické pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan, plniva a zrna křemene

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,85 g/ml

Obsah pevné složky: 60% obsahu

Stupeň lesku: mat

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Teplota podkladu (rosný bod) min. 3°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.