Popis: Nátěr na omítky s vynikající kryvostí a přilnavostí, s obsahem jemných vláken dřeva. Na bázi disperze syntetické pryskyřice. Vrstva je prodyšná. Snadná aplikace. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Hladké a pravidelné povrchy jako např. beton, cihly, omítkoviny, sádra, sádrokarton atd. Lze aplikovat štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost

- vynikající kryvost

- snadná aplikace

- prodyšná vrstva

- omyvatelné

Odstín: Bílá. Lze tónovat pomocí SPS Univerzálních kolorantů.

Aplikace: Smíchejte kbelíky pro celou plochu a dobře promíchejte. První vrstvu je možné naředit až 10% vody. Aplikujte v 1 - 2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nanášejte v jednom směru.

Stříkání:

HVLP technologie (případně s tlakovou nádobou)

otvor trysky: 3-6 mm

tlak: cca 6 bar

ředění: X

Uvedené hodnoty jsou pouze jako orientační výchozí bod.

Vydatnost:

jemné: Cca. 2 m2/litr při jedné vrstvě

střední: Cca. 1,5 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 2 hodin

přetíratelné do 6 hodin

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Také musí být dostatečně nosný a hladký. Trhliny a praskliny opravit, nestabilní vrstvy odstranit / opravit. Před aplikací použít SPS Hloubkovou penetraci.

Nové neošetřené povrchy: Pro savé podklady použijte SPS Hloubkovou penetraci. Poté aplikujte SPS Nátěr s dřevními štěpky.

Stávající povrch: Plochu očistěte. V případě savých podkladů použijte SPS Hloubkovou penetraci. Poté aplikujte SPS Nátěr s dřevními štěpky.

Pojivo: disperze syntetické pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan jemná plniva a vlákna dřeva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,6 g/ml

Obsah pevné složky: 40% obsahu

Stupeň lesku: mat

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Teplota podkladu (rosný bod) min. 3°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.