Popis: Nátěr na beton, odolný vůči vlivům počasí. Disponuje saténově-matným vzhledem. Na bázi disperze syntetické pryskyřice.

Použití: Jako vrchní nátěr na betonové nebo zděné plochy - např. balkóny, schodiště, dlaždice apod.

Vlastnosti nátěru:

- bez zápachu a obsahu rozpouštědel

- rychleschnoucí

- odolný vůči vlivům počasí

- odolný vůči mechanickému opotřebení

- ředitelný vodou

Odstín: Bílá a další odstíny.

Aplikace: Před použitím řádně promíchejte. Nanášejte v dostatečném množství štětcem pro vodou ředitelné nátěry nebo válečkem s krátkým chlupem. Aplikujte 2 vrstvy v interiéru, ve venkovním prostředí vždy 3 vrstvy. První nátěr je možné pro lepší penetraci naředit 5-10% vody. Druhou a třetí vrstvu neředit. Mezi každou vrstvou lehce obruste a odprašte. Neaplikujte najednou na velkou plochu kvůli rychlému schnutí - vždy dbejte na zásadu "mokrý na mokrý". Zamezíte tak viditelným spojům.

Vydatnost: cca 13 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolný vůči prachu - 1 hodina.

Připravený k dalšímu přetření - 6 hodin.

Pochozí po 7 dnech.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, zdrsněný, bez olejových skvrn, mastnoty, prachu, rostlin a mechu. Povrch vždy očistěte SPS Čističem na beton.

Původní nátěry v dobrém stavu: Odmastit, zdrsnit a odstranit prach.

Původní nátěry ve špatném stavu: Odstranit odlupující se a nesoudržné části původního nátěru. Vyspravit veškeré nerovnosti. Následně zdrsnit a odprášit. Ošetřit SPS Impregnačním nátěrem na beton.

Nové betonové povrchy: Nový beton musí zrát minimálně 6 týdnů (1 týden na 1 cm betonu). Plochu ošetřit s SPS Impregnačním nátěrem na beton.

Hrubé, neošetřené betonové povrchy: Plochu omýt. Ošetřit SPS Impregnačním nátěrem na beton.

Neošetřené, hladké betonové povrchy: Plochu zdrsnit nebo naleptat 20% roztokem kyseliny chlorovodíkové s vodou. Následně povrch důkladně omýt vodou a nechat oschnout. Ošetřit SPS Impregnačním nátěrem na beton.

Prašné a porézní povrchy: Omýt vodou a nechat oschnout. Ošetřit SPS Impregnačním nátěrem na beton.

Pojivo: Akrylová disperze

Pigmenty: Rutil Oxid titaničitý a/nebo lamelární plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: cca 1,3g/ml

Viskozita: Krebs 100 KU při 20 °C

Obsah pevné složky: 38% obsahu

Jemnost nátěru: 40 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy: 100 mikronů

Stupeň lesku: vaječná skořápka

Odstín: Bílá a další odstíny.

Ředit s: vodou

Stupeň nebezpečnosti: viz. Bezpečnostní list

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Vlastnosti: Extrémně odolný nátěr vůči vlivům počasí a mechanickému zatížení.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Nepoužít na přímém slunečním světle nebo při očekávání bouřky. Nový beton nechat dostatečně vyzrát. Nátěr je pochozí po 7 dnech.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.