Popis: Tabulová barva, na kterou lze psát křídou a může být omývána, jak často je potřeba. S malou snahou dokáže přeměnit každou zeď, dveře, dřevěné desky apod. na tabuli nebo může být použita jako vrchní nátěr v kombinaci s SPS Magnetickou barvou - dokáže poté přitahovat magnety.

Použití: Pro interiérové zdi, betonové povrchy, dveře, sádrokarton, dřevo, tapety apod.

Vlastnosti:

- lze popisovat křídou

- odolná, může být omývána jak je potřeba

- snadné zpracování

Odstín: Různé odstíny. Dostupné v namíchaných odstínech nebo lze tónovat pomocí bází TR a D.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte ve 2 vrstvách pomocí válečku nebo štětce. Mezi vrstvami lehce přebruste a odprašte. Pokud je to nutné, použijte základní nátěr.

Vydatnost: Cca 10 m2/litr při jedné vrstvě nátěru.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolné vůči prachu : do 2 hodin

Lze přetírat po 6 hodinách

Vytvrdnutí po poslední vrstvě - 48 hodin - poté plně zatížitelné.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Opravte veškeré nerovnosti, odstraňte veškeré nesoudržné části.

Nové omítky: Povrch ošetřete s SPS Základním nátěrem na zeď nebo SPS Transparentní impregnací na zeď.

Stávající omítky: Povrch očistěte pomocí vody a odmašťovadla. Po oschnutí stěnu ošetřete pomocí SPS Základního nátěru na zeď nebo SPS Transparentní impregnací na zeď.

Porézní povrchy: Povrch očistěte vodou a nechte oschnout. Poté plochu ošetřete pomocí SPS Fixační impregnace na zeď.

Malířské nátěry: Povrch omyjte vodou. Poté ošetřete SPS Fixační impregnací na zeď.

Beton: Odstraňte veškeré nerovnosti a odprašte pomocí štětce. Následně plochu ošetřete pomocí SPS Základního nátěru na zeď.

Provzdušněný beton: Naneste vhodný základní nátěr, následně aplikujte vrstvu omítky. Poté plochu ošetřete pomocí SPS Základního nátěru na zeď.

Sádrokarton: Plochu ošetřete SPS Základním nátěrem na zeď.

Neošetřené dřevěné povrchy: Plochu odmastěte, lehce obruste a odprašte. Pokud je potřeba, aplikujte SPS Akrylový základní nátěr. Následně plochu obruste do hladka.

MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky: Plochu lehce obruste a odprašte, naneste SPS Izolační nátěr.

Původní nátěry: Plochu odmastěte a omyjte vodou. Lehce obruste původní nátěr a odprašte.

Povrchy znečištěné nikotinem, rzí apod.: Plochu odmastěte a omyjte vodou. Následně aplikujte SPS Izolátor.

Pojivo: 100% alkydová emulze, akrylová disperze

Pigmenty: Rutil Oxid titaničitý a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,35 - 1,50 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner Poise při °C

Obsah pevné složky: 50% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy: 2 nátěry

Stupeň lesku: mat

Odstín: různé odstíny

Ředit s: vodou

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Nespotřebovaný produkt na chvíli obraťte, zabrání se tak případnému vysychání obsahu.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.