Popis: Hedvábně matná barva na střechy na bázi 100% akrylátové pryskyřičné disperze. Trvale elastická, s vynikající přilnavostí, mimořádně odolná vůči veškerým typům povětrnostních vlivů, alkáliím (kyselým dešťům) a UV záření. Dobře odpuzuje vodu a veškeré rostliny a mech. Barva je prodyšná a udržuje si stálost odstínu.

Použití: Vhodné pro veškeré minerální povrchy - např. tašky, břidlice, beton, asfaltové báze apod.

Vlastnosti:

- stálobarevná

- odolnost vůči UV záření

- mimořádně odolná

- trvale elastická

- vynikající přilnavost

- prodyšná

- hedvábně matná

Odstín: černá, červená, antracit, oranžová

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte 2 vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním. První vrstvu je možné zředit 10% vody, druhou vrstvu neředit.

Aplikovat při min. 10°C. Vyhněte se zároveň příliš vysokým teplotám (více než 30°C) - v případě vyšší teploty se mohou objevit tmavé fleky a puchýře kvůli rychlému schnutí. Během vysokých teplot je vhodné povrch překrýt.

Airless technika:

tryska - 0,017-0,023"

tlak - cca 150 bar

ředění - 0-20%

Uvedené nastavení pro stříkání slouží jako výchozí bod. V závislostí na konkrétních podmínkách je možné hodnoty upravit. První vrstvu je vhodné naředit cca 20% vodou, druhou vrstvu aplikovat neředěnou. Stříkat vždy pravidlem "mokrý na mokrý".

Vydatnost:

cca 7 m2/litr při jedné vrstvě

obsah 15 litrů - cca 50m2/balení při 2 vrstvách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin. Uvolněné a nestabilní plochy vyspravit. Veškeré rostliny a mechy odstranit.

Plochu je vhodné mechanicky odrbat . Následně použít vysokotlaké čištění pro důkladné omytí. Vyhnout se dlouhé době mezi čištěním a aplikací barvy (max. 3 týdny)

V případě vysoce savého nebo nestabilního podkladu použít SPS Impregnační nátěr.

Pojivo: 100% akrylátová pryskyřičná disperze, vynikající odolnost vůči alkáliím

Pigmenty: oxidy železa a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,25 g/ml (+- 0,1 v závislosti na odstínu)

Obsah pevné složky: 38% hmotnosti

Doporučená tloušťka vrstvy:

400-500g na 1m2 ve 2 vrstvách

Stupeň lesku: hedvábně matný - matný

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.