Popis: Kvalitní fasádní barva s dobrou kryvostí a omyvatelností. Prodyšná a bez zápachu. Nátěr je vhodný jako konečná vrstva fasád, ale i stěn a stropů vlhkých interiérů – např. kuchně nebo koupelna. Vhodné pro použití venku i v interiéru.

Použití: Barva je určena především pro práci v exteriéru. Vhodnými podklady jsou stávající nátěry, štuk, omítky, beton, cihly, sádrokarton atd.

Vlastnosti:

- Prodyšná, paropropustná

- odolnost vůči poškrábání a mechanické zátěži

- matné provedení

- snadné zpracování

- vodoodpudivá

Odstín: Bílá. Lze tónovat pomocí univerzálních kolorantů.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstvu nařeďte max. 10% vody, druhou vrstvu neřeďte. Aplikujte pomocí štětce, válečku nebo stříkáním airless.

Vydatnost: Cca 8 m2/litr při jedné vrstvě. Podléhá ISO-6504-3 a DIN EN13300. Kryvost třídy 3.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 2 hodina

lze přetírat po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin - ty je nutné před aplikací vyspravit.

Nové neošetřené povrchy: Nasákavé plochy ošetřit pomocí SPS Impregnačního nátěru. Po oschnutí aplikovat malířskou barvu.

Původní nátěry: Plochu očistit a odmastit, omýt vodou. Po oschnutí - pokud je potřeba - aplikovat pro lepší izolaci původního odstínu SPS Základní nátěr na zeď.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte a odmastěte, omyjte vodou. Po oschnutí aplikujte SPS Izolační nátěr.

Pojivo: disperze syntetické pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,55 g/ml

Obsah pevné složky: 63% obsahu

Jemnost nátěru: 50 mikronů ISO-787-7 a DIN EN 13300 (jemný)

Stupeň lesku: střed dle ISO-2813 a DIN EN 13300 při 60°/2,3%, při 85°/13%

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Vlastnosti:

Omyvatelnost za mokra dle DIN 53778 – více než 5000 cyklů.

Otěruvzdornost třída S dle ISO-11998 a DIN EN 13300 – třída 3.

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.