Popis: Mimořádně odolný lesklý lodní lak, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic. Pro ošetření dřeva v interiéru a venkovním prostředí.

Použití: Speciálně určený pro veškeré dřevo vystavené vodě a vlivům počasí. Vhodný k ošetření dveří, okenních rámů, bran, atp.

Vlastnosti:

- vysoký lesk

- odolný

- odolný vůči vlivům počasí

- možné ředit White spirit

Odstín: bezbarvý, jemně nažloutlý

Aplikace: Před aplikací důkladně promíchejte. Nanášejte pomocí plochého štětce, válečku nebo stříkáním. Pro neošetřené dřevěné prvky je možné první vrstvu naředit 5-10% White spirit pro lepší penetraci. Další vrstvy neřeďte. Mezi vrstvami povrch lehce obruste ve směru vláken a odprašte.

Vydatnost: 16 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

vůči prachu 4 hodiny

možné přetřít po 18 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Původní nátěry ve špatném stavu odstraňte.

Neošetřené dřevo: Odmastit (např. amoniakem), plochu lehce zbrousit a odprášit. V interiéru aplikovat 2 vrstvy, ve venkovním prostředí 3 vrstvy laku.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Nanést 1 až 2 vrstvy laku.

Původní nátěry ve špatném stavu: Původní nátěr zcela odstranit broušením nebo škrábáním. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

Pojivo: alkydová pryskyřice modifikovaná uretany

Pigmenty:

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 0,910 kg/litr

Viskozita: DIN 4 : 120s

Obsah pevné složky:

Jemnost nátěru:

Doporučená tloušťka vrstvy:                       35 mikronů/vrstva

Stupeň lesku:

90% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: bezbarvý, jemně nažloutlý

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: White spirit

Vlastnosti:

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikujte na přímém slunečním světle nebo při očekávání deště. Po aplikaci zavřete plechovku a na krátkou dobu otočte dnem vzhůru.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.