Popis: Extra odolná lesklá silnovrstvá lazura na dřevo, odolná vůči vodě, na bázi silikonizované alkydové pryskyřice. Se speciálně vyvinutým UV filtrem, zajišťuje dlouhodobou ochranu. Pro zkrášlení a zvýraznění struktury dřeva. Pro venkovní použití.

Použití: Lazura pro dlouhodobou ochranu dřeva. Počet vrstev ovlivňuje konečný odstín. Bezbarvá varianta nabízí totožnou odolnost.

Vlastnosti:

- vynikající odolnost vůči UV záření

- odolnost vůči vodě

- zvýrazňuje strukturu dřeva

- silnovrstvá

- mimořádná odolnost vůči veškerým povětrnostním vlivům

- odpuzuje vodu

Odstín: Bezbarvá a další odstíny.

Aplikace: Před použitím dobře promíchejte. Aplikujte pomocí vhodného štětce. Mezi vrstvami je plochu vhodné lehce obrousit a odprášit.

Vydatnost: Cca 16 m2/litr.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu : 3 hodiny

Proti doteku : 4 hodiny

Další nátěr : 18 hodin

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Obecně musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce zbrousit.

Neošetřené dřevo: Plochu je vhodné lehce obrousit a odprášit. Následně nanést 3 vrstvy lazury.

Původní nátěry ve špatném stavu: Odlupující se vrstvy je nutné odstranit a plochu zbrousit. Po odprášení nanést 1 - 3 vrstvy lazury, dle potřeby.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1 - 2 vrstvy lazury.

Pojivo: Modifikovaná silikonizovaná alkydová pryskyřice

Pigmenty: Lamelární pigmenty s transparentními oxidy železa

Rozpouštědlo: Terpentýn

Měrná hmotnost.: 0,95 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner Poise při °C

Obsah pevné složky: 52% objemu

Doporučená tloušťka vrstvy:

Suchá vrstva cca 33 mikronů

Mokrá vrstva cca 63 mikronů

Doporučené jsou 3 vrstvy.

Stupeň lesku: 75 - 80% při úhlu 60°C

Ředit s: Terpentýn / White spirit

Bod vzplanutí: 38°C

Čištění nástrojů: Terpentýn

Vlastnosti:

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Nepoužívat při očekávání deště nebo na přímém slunečním svitu. Používat ochranné pomůcky. Alkydové pryskyřice v tmavém prostředí žloutnou.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.