Popis: Lesklá krycí lazura na bázi silikonizované alkydové pryskyřice, zajišťující dlouhodobou ochranu. Lazura HSB je vysoce krycí, perfektně se roztírá a má vysoký lesk. Ve spojení s SPS Základním nátěrem HS zajišťuje maximální ochranu. Pro venkovní použití.

Použití: Vysoce odolný nátěr pro ochranu dřeva, ošetřeného kovu nebo plastů.

Vlastnosti:

- perfektní roztíratelnost

- dlouhodobé zachování lesku

- extrémní odolnost

- silikonizace

- atraktivní vzhled

- vysoká kryvost

Odstín: bílá a veškeré odstíny SPS Color service

Aplikace: Před použitím dobře promíchejte. Nanášet v 1 nebo více (2-3) vrstvách vhodným štětcem nebo válečkem. Vždy pracujte v režimu "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným stopám po tahu štětcem.

Vydatnost: Cca 14 - 16 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 3 hodiny.

Na dotek suché 4 hodiny.

Pro další nátěr 20 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce přebrousit.

Neošetřené dřevo: Vhodné aplikovat SPS Základní nátěr HS. Po přebroušení nanést Lazuru HSB.

Stávající nátěry ve špatném stavu: Odlupující se části zcela odstranit. Plochu je vhodné lehce přebrousit a omýt SPS Čističem ploch. V případě potřeby použít SPS Základní nátěr HS. Následně aplikovat Lazuru HSB.

Stávající nátěry v dobrém stavu: Plochu je vhodné lehce přebrousit a omýt SPS Čističem ploch. Dle potřeby použít SPS Základní nátěr HS. Následně aplikovat Lazuru HSB.

Platí pro bílou variantu/P

Pojivo: Polysiloxan-modifikovaná alkydová pryskyřice

Pigmenty: Rutil Oxid titaničitý

Rozpouštědlo: Terpentýn/univerzální ředidlo

Měrná hmotnost.: 0,95 - 1,20 g/ml

Obsah pevné složky: 65% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

suché 45 mikronů

mokré 70 mikronů

Stupeň lesku: lesk, více než 80% při 60°

Ředit s: terpentýn/univerzální ředidlo

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: terpentýn/univerzální ředidlo

Vlastnosti:

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Teplota rosného bodu je min. 3°C. Neaplikovat na přímém žhnoucím slunečním záření nebo při očekávání mrazu, deště apod. Při zpracování přiměřeně větrat. Alkydové pryskyřice v tmavém prostředí časem žloutnou.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.