Popis: Odolná lazura na dřevo, voděodolná a regulující vlhkost, s vysokou krycí schopností. Výsledný vzhled je lesklý. Na bázi alkydových pryskyřic.

Použití: Pro okna, dveře, dřevěné obložení stěn, zahradní nábytek apod.

Vlastnosti:

- voděodolná a regulující vlhkost

- odolná vůči vlivům počasí

- odolává UV záření, silný filtr

- nepraská, neloupe se

- mikroporézní, dovoluje podkladu přirozeně dýchat

Odstín: Bílá a variace odstínů.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem, rozsáhlé plochy lze nanášet válečkem. Na neošetřené dřevo aplikujte max. 3 vrstvy, pro obnovu původního nátěru 1 - 2 vrstvy. První vrstvu je možné pro lepší penetraci naředit max. 5% White spirit. Další vrstvy neřeďte. Mezi vrstvami plochu lehce obruste a odprašte.

Vydatnost: Cca 15 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolné vůči prachu 4 hodiny.

Možné přetřít po 18 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Špatně přilnavé původní části musí být odstraněny.

Neošetřené dřevo: Odmastěte, lehce obruste plochu včetně ostrých hran, trhliny ve dřevě vyspravte. Následně aplikujte 2 - 3 vrstvy nátěru.

Ošetřené dřevo ve špatném stavu: Odstraňte veškeré odlupující se části - např. odstraňovačem nátěrů nebo horkovzdušnou pistolí. Následně postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.

Ošetřené dřevo v dobrém stavu: Plochu odmastěte a lehce obruste. Následně aplikujte 1 - 2 vrstvy nátěru.

Původní nátěry na vodou ředitelné bázi (akrylové): Kompletně odstraňte.

Pojivo: Glyceroftalické pryskyřice

Pigmenty: Rutil Oxid titaničitý a barevné pigmenty

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 1 - 1,22 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 8 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 64% obsahu

Jemnost nátěru: 15 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

3x 35mikronů (suchá)

Stupeň lesku: 70 - 85% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: Bílá a variace odstínů.

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikovat na přímém slunečním svitu nebo při očekávání deště. Po zavíčkování je vhodné otočit obal na několik vteřin vzhůru.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.