Popis: Transparentní lazura na dřevo v provedení lesku nebo saténu, na bázi alkydových pryskyřic. Pro použití venku.

Použití: Vhodná pro venkovní dřevěné plochy, pergoly, zahradní nábytek apod.

Vlastnosti:

- odpuzující vodu

- odolná vůči vlivům počasí

- regulace vlhkosti

- ekonomická

- lesklá nebo saténová

Odstín: Bílá a další odstíny.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Na neošetřené dřevo naneste 3 vrstvy, na původní nátěr aplikujte 1 - 2 vrstvy dle potřeby. První vrstvu je možné naředit max. 5% White spirit. Další vrstvy neřeďte. Mezi vrstvami plochu lehce obruste.

Vydatnost: Cca 14 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolné vůči prachu 4 hodiny.

Pro nátěr další vrstvy 18 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Odlupující se části zcela odstranit a lehce přebrousit. V případě potřeby nerovnosti vyspravit vhodným produktem.

Neošetřené dřevo: Odmastit, lehce obrousit včetně ostrých hran. Následně aplikovat 2 - 3 vrstvy lazury.

Původní nátěr ve špatném stavu: Veškeré odlupující se části, popř. nátěr z celé plochy zcela odstranit. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

Původní nátěr v dobrém stavu: Plochu odmastit a lehce obrousit. Následně aplikovat 1 - 2 vrstvy lazury.

Staré nátěry na vodou ředitelné bázi: Zcela odstranit.

Pojivo: Glyceroftalické pryskyřice a polymerizované oleje

Pigmenty: Laminátová plniva a transparentní oxidy železa

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.:

Lesk 0,9 g/ml

Satén 1,0 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 2-3 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 30% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

Lesk: suchá 15 mikronů

Satén: suchá 30 mikronů

Stupeň lesku:

Lesk: 70-85% na Gardnerově stupnici 60°

Satén: 20-30% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: Bezbarvá a další odstíny.

Ředit s: White spirit.

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: White spirit

Vlastnosti: mikroporézní, dovoluje dřevu přirozeně dýchat

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikujte na přímém slunečním žáru nebo při očekávání mrazu nebo deště.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.