Popis: Vodouředitelná lazura na dřevo se silnou ochranou vůči UV záření, na bázi syntetické pryskyřice. Pro dlouhodobou ochranu dřeva. Pro použití venku.

Použití: Pro nové a již natřené dřevo.

Vlastnosti:

- vodouředitelná lazura

- odolná

- vodoodpudivá

- bez rozpouštědel a zápachu

- se silným UV filtrem

Odstín: K dispozici v různých barevných odstínech. Tón dřeva může ovlivnit konečný výsledek.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstvu je možné naředit 5-10% vody, další vrstvy neřeďte. K aplikaci použijte vhodný štětec pro vodouředitelné nátěry, váleček nebo stříkací zařízení. Nanášejte ve směru dřeva. Dodržujte pravidlo "mokrý na mokrý" pro zamezení stop po tahu štětce. Před použitím je povrch vždy dobré lehce obrousit a odprášit. Bezbarvá varianta je méně vhodná pro vrchní nátěr.

Vydatnost: 16 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché za 2 hodiny

přetíratelné za cca 8 hodin

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Neošetřené dřevo: Povrch odmastěte, lehce obruste včetně ostrých hran, praskliny vyspravte. Následně aplikujte 3 vrstvy lazury.

Původní nátěry ve špatném stavu: Plochu obruste, veškeré odlupující se části zcela odstraňte. Následně postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastěte, lehce obruste a odprašte. Následně aplikujte 1 - 2 vrstvy lazury.

Pojivo: akrylátová disperze

Pigmenty: transparentní lehké pigmenty

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 3 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 28% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy: 35 mikronů

Stupeň lesku: satén, 35-50% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: bezbarvý a variace odstínů

Ředit s: vodou

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Vlastnosti: Struktura dřeva je zachována. Odolná a dekorativní lazura.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.