Popis: Zelená krycí lazura pro efektivní ochranu venkovních dřevěných ploch. Zároveň plochám dodává atraktivní vzhled díky odstínu, který skvěle zapadá do venkovního prostředí. Vhodný pro nové i ošetřené dřevo. Lazura penetruje dřevo do hloubky, je vodoodpudivá a neloupe se. Pro venkovní použití.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. K aplikaci použijte štětec nebo vhodný váleček, popř. stříkání. První vrstvu je možné naředit 5% White spirit nebo terpentýnu. Další vrstvy neřeďte. Mezi vrstvami je plochu vhodné lehce obrousit a odprášit. Pro nešetřené dřevo jsou vhodné 3 vrstvy, v případě již ošetřeného 2 vrstvy.

Vydatnost: Cca 12 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

4 hodiny suché

18 hodin pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Veškeré odlupující se vrstvy je nutné odstranit/ trhliny vyspravit.

Neošetřené dřevo: Plochu odmastit, lehce obrousit včetně ostrých hran a odprášit.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit, lehce obrousit a odprášit.

Původní nátěry ve špatném stavu: Původní nátěr odstranit např. gelovým odstraňovačem nátěrů, horkovzdušnou pistolí nebo škrábáním. Poté postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

Nátěry na vodouředitelné bázi: Zcela odstranit a postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

Pojivo: Glyceroftalické pryskyřice

Pigmenty: Barevné pigmenty

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 1,03 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 6-7 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 40% obsahu

Jemnost nátěru: 15 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

3x 35 mikronů (suché)

Stupeň lesku:

60-70° na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: farmářská zelená

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 39°

Čištění nástrojů: White spirit

Vlastnosti: mikroporézní, vodoodpudivá, dovoluje dřevu přirozeně dýchat

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.