Popis: Černý tér je perfektní produkt pro ošetření dřeva, železa a betonu. Výborně chrání před veškerým typem povětrnostních vlivů včetně soustavného kontaktu s vodou. Doporučené pro objekty nacházející se pod úrovní zemského terénu. Možné aplikovat také na plochy ošetřené karbolineem, které snadno překryje. Černý tér je netoxický po zaschnutí. Tento nátěr nemůže být dále přetírán jiným typem nátěrů. Pro venkovní použití.

Aplikace: Aplikujte pomocí štětce nebo válečku. Produkt neřeďte, v případě potřeby max. 10% White spirit.

Vydatnost: Vysoce závislá na typu povrchu. Orientačně 8m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

vůči prachu 6-8 hodin

pro další vrstvu 24 hodin

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být suchý a bez mastnoty. Veškeré původní odlupující se nátěry zcela odstranit. Plochu je možné před prvním nátěrem lehce obrousit a odprášit.

Rozpouštědlo: White spirit

Ředit s: White spirit

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 10°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.