Popis: Speciální mořidlo (lazura) určené pro veškeré dřevěné plochy venku i v interiéru. Zároveň se velice dobře aplikuje na nehoblované plochy. Dodává ošetřeným místům velice atraktivní dekorativní vzhled. Pro použití venku v interiéru.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Doporučené jsou 2 - 3 vrstvy dle požadovaného tónu.

Vydatnost: Cca 16 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

4 hodiny proti prachu

18 hodin pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Rozpouštědlo: White spirit

Ředit s: neředit

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 10°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.