Popis: Rychleschnoucí a vyplňující akrylový základní nátěr. Pro použití v interiéru.

Použití: Vhodné aplikovat na dřevo, MDF, desky, ošetřené kovy, omítky a tvrdé plasty.

Vlastnosti:

- rychleschnoucí

- dobrá vyplňovací schopnost

- vynikající krytí

- téměř bez zápachu a obsahu rozpouštědel

- snadné broušení

- dobře roztíratelný

- izolační

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte ve 2 vrstvách štětcem pro vodou ředitelné nátěry nebo válečkem s krátkým chlupem. 1. vrstvu lze naředit 3% vody, další vrstvu neředit. Vzhledem k rychlému schnutí nátěru nedělejte velké plochy najednou. Vždy dodržujte zásadu "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným tahům a nápojům.

Vydatnost: 11-13 m2/litr při jedné vrstvě nátěru

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu cca 1 hodina.

Další nátěr po cca 6 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce zaoblit.

Neošetřené dřevo a MDF: Povrch odmastěte, lehce obruste a odprašte.

Kov: Povrch odmastěte, odrezujte a odprašte. Jako podklad naneste SPS Suříkovou základovou barvu, jako mezivrstvu aplikujte SPS Akrylový základní nátěr.

Tvrdé plasty: Odmastěte povrch a odprašte.

Aplikujte základní nátěr.

Omítky: Povrch odmastěte, lehce obruste a odprašte.

Pojivo: Akrylátová disperze

Pigmenty: Rutil Oxid titaničitý a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,35g/ml

Viskozita: Krebs Stormer 90 KU při 20°C

Obsah pevné složky: 53% hmotnosti

Jemnost nátěru: 20 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

35 mikronů suchá

Stupeň lesku: mat

Odstín: bílá

Ředit s: vodou

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Vlastnosti: Dobře vyplňující základní nátěr určený do interiéru. Rychleschnoucí.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.