Popis: Antikorozní základní nátěr na alkydové bázi oxidů železa a zirkonu. Ideální pro železo a ocel. Odolává teplotám. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Základní nátěr vhodný pro ošetření oceli a železa, vysoce antikorozní. Odolává teplotám, je vhodný také jako základní nátěr pro topná potrubí a radiátory.

Vlastnosti:

- vynikající antikorozní vlastnosti

- jemný nátěr, snadno brousitelný

- výborná krycí schopnost

Odstín: červeno-hnědá

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstva může být naředěna max. 5% White spirit. Další vrstvu neředit. Nátěr nanášejte pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.

Vydatnost: Cca 12 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

2 hodiny proti prachu

max. 18 hodin pro další nátěr

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Rez mechanicky očistěte.

Neošetřený kov: Plochu odmastěte, odstraňte rez a okuje. Následně naneste základní nátěr ve 2 vrstvách. Ošetřený povrch následně přetřete např. SPS Emailovým krycím nátěrem alkydovým.

Plocha ve špatném stavu: Původní nátěr odstraňte např. horkovzdušnou pistolí nebo škrábáním, rez očistěte. Následně postupujte jako v případě neošetřeného kovu.

Pojivo: kombinované glyceroftalické pryskyřice

Pigmenty: oxidy železa a minerální plniva

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: Cca 1,5 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 75% hmotnosti

Jemnost nátěru: 40 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

40mikronů suchá

75 mikronů mokrá

Stupeň lesku: vaječná skořápka

Odstín: červeno-hnědá

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 38°C

Čištění nástrojů: White spirit

Vlastnosti: Vynikající antikorozní vlastnosti. Vhodné také pro topná potrubí.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.