Popis: Suříková základová barva splňující současné bezpečnostní normy. Vynikající antikorozní vlastnosti, není nebezpečná pro životní prostředí ani pro lidské zdraví. Na bázi alkydových pryskyřic. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Dlouhodobě a účinně chrání železné a ocelové plochy vůči korozi. Zároveň je vhodná k ochraně dřevěných prvků, které jsou ve styku se zdivem nebo betonem.

Vlastnosti:

- vynikající antikorozní vlastnosti

- dlouhodobá ochrana

- nezatěžuje životní prostředí a neohrožuje lidské zdraví

- vytváří jemnou vrstvu

Odstín: oranžová

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstva může být ředěna 5% White spirit. Další vrstvu neřeďte. Aplikujte ve 2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Vydatnost: Cca 12m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 2 hodiny.

Pro další vrstvu 18 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Dřevo: Plochu odmastit, lehce obrousit a odprášit. Následně aplikujte 2 vrstvy základové barvy.

Neošetřené železo a ocel: Odstraňte veškeré okuje, mastnotu, rez a prach. Následně aplikujte 2 vrstvy základové barvy. Plochu je následně vhodné přetřít např. SPS Emailovým krycím nátěrem alkydovým.

Původní nátěry ve špatném stavu: Odlupující se nátěry odstraňte/zbruste. Následně plochu očistěte a odmastěte. Poté aplikujte základovou barvu ve 2 vrstvách. Plochu je následně vhodné přetřít např. SPS Emailovým krycím nátěrem alkydovým.

Pojivo: kombinované glyceroftalické pryskyřice

Pigmenty: dioxid titaničitý, antikorozní aditiva a lamelární plniva

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 1,34 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 6 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 50% obsahu

Jemnost nátěru: 45 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

35 mikronů (suchá)

Stupeň lesku: mat

Odstín: oranžová

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 38°C

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.