Popis: Univerzální základní nátěr na vodouředitelné bázi modifikové PU-alkydové emulze. Nátěr je rychleschnoucí, snadno brousitelný, vhodný pro širokou škálu povrchů. Možné přetírat jakýmkoliv typem nátěrových hmot. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Pro veškeré typy dřeva, MDF, tvrdé plasty, atd. Možné přetírat jakýmkoliv typem nátěrových hmot.

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost

- rychleschnoucí

- prakticky bez obsahu rozpouštědel a zápachu

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte v 1-2 vrstvách pomocí štětce nebo válečku pro vodouředitelné nátěry, popř. stříkáním. První vrstvu je možné naředit 3% vody pro lepší penetraci. Další vrstvu neřeďte. Mezi vrstvami plochu lehce obruste a odprašte. Pro zamezení viditelných šmouh dodržujte zásadu "mokrý na mokrý" - nátěr poměrně rychle schne.

Vydatnost: Cca 12-14 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 1 hodina.

Pro další vrstvu max. 6 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany lehce zbruste.

Neošetřené dřevo a MDF: Plochu odmastit, lehce obrousit a odprášit. Následně aplikujte 1 vrstvu základového nátěru. Poté plochu zbruste a odprašte. Ve venkovním prostředí jsou doporučené 2 vrstvy.

Galvanizovaná ocel a neželezné kovy: Plochu odmastit, očistit např. ocelovou vlnou a odprášit.

Tvrdé plasty: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit.

Pojivo: akrylátové disperze a modifikovaná PU-akydová emulze

Pigmenty: Rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,4 g/ml

Viskozita: Krebs stormer 100 KU při 20°C

Obsah pevné složky: 54% obsahu

Jemnost nátěru: 40 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

35 mikronů (suché)

65 mikronů (mokré)

Stupeň lesku: mat

Odstín: bílá

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.