Popis: Základní nátěr na dřevo s dobrou vyplňovací schopností a regulací vlhkosti. Povrch je snadno brousitelný. Nátěr disponuje výbornou kryvostí. Na bázi alkydových pryskyřic. Pro použití venku nebo v interiéru.

Použití: Vhodné pro dřevo, MDF, sádrokarton a ošetřené kovy.

Vlastnosti:

- dobrá vyplňovací schopnost

- vynikající krycí schopnost

- regulátory vlhkosti

- snadno brousitelná

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte v 1 - 2 vrstvách v interiéru, ve venkovním prostředí jsou vhodné 2 vrstvy. Nanášejte pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Mezi vrstvami je povrch vhodné lehce přebrousit a odprášit. Veškeré nerovnosti vyspravte. Aplikovat na dřevo s vlhkostí max. 20%.

Vydatnost: Cca 13-16 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

2 hodiny proti prachu

18 hodin pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany lehce obruste.

Neošetřené dřevo: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit.

Kov: Odmastit, odstranit veškerý rez, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat vhodný základní nátěr pro kovové plochy - např. SPS Suříkový základní nátěr. Následně, jako mezivrstvu, aplikovat tento SPS Základní nátěr na dřevo pro lepší vyrovnání povrchu.

Sádrokarton: Odmastit, lehce zbrousit a odprášit.

Pojivo: Modifikované glyceroftalové pryskyřice

Pigmenty: Rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: Cca 1,4 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 8-9Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 62% obsahu

Jemnost nátěru: menší než 35mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

35 mikronů (suchá)

Stupeň lesku: mat

Odstín: bílá a šedá

Ředit s: neředit

Bod vzplanutí: 39°

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.