Popis: Bezbarvý lak na vodouředitelné bázi disperze syntetické pryskyřice modifikované uretany. V provedení saténového lesku, matu nebo jemného mléčně bílého vzhledu. Odolný vůči poškrábání, mechanické zátěži a běžným čistícím prostředkům. Pro použití v interiéru.

Použití: Pro dlouhotrvající ochranu veškerých interiérových dřevěných ploch, jako např. podlahy, schody, dveře, nábytek apod.

Vlastnosti:

- vysoce odolný vůči mechanické zátěži

- odolává běžným čistícím prostředkům

- v saténovém lesku nebo matu

- prakticky bez zápachu a rozpouštědel

- vodouředitelný lak

Odstín: Bezbarvý nebo v jemně mléčně bílém provedení.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte pomocí vhodného štětce pro vodouředitelné laky, válečku nebo stříkáním. První vrstvu je možné naředit 5% vody, další vrstvy neředit. Po každé vrstvě je vhodné povrch lehce přebrousit a odprášit.

Vydatnost: Cca 12 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

1 hodina vůči prachu

4 hodiny pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Neošetřené dřevo: Plochu očistit a odmastit, povrch lehce přebrousit a odprášit. Aplikovat 3 vrstvy laku.

Původní laky v dobrém stavu: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat   1 - 2 vrstvy laku.

Původní laky ve špatném stavu: Lak kompletně odstranit. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

Pojivo: akryl-uretanová disperze

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,05 g/ml

Viskozita:

satén: 60 sec Din cup 4 při 20°C

mat: Krebs Stormer 75 KU při 20°C

Obsah pevné složky:

satén: 35% hmotnosti

mat: 32% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

25-30 mikronů při jedné vrstvě (suchá)

Stupeň lesku:

satén: 35% na Gardnerově stupnici 60°

mat: 20-25% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: bezbarvý nebo mléčně bílý

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.