Popis: Saténový emailový krycí alkydový nátěr s vynikající krycí schopností. Dekorativní vrstva s perfektní odolností vůči vlivům počasí a dlouhotrvajícím zachováním původního vzhledu. Odolná ochrana pro dřevo, tvrdé plasty a železo. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Pro dřevo a předem ošetřené plasty a kov.

Vlastnosti:

- vynikající kryvost

- odolná vrstva

- saténový vzhled

- perfektní odolnost vůči vlivům počasí

- dobrá roztíratelnost

Odstín: Bílá a variace odstínů.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. V interiéru nanášejte 1-2 vrstvy, ve venkovním prostředí vždy 2 vrstvy. Mezi vrstvami je povrch vhodné lehce přebrousit a odprášit. Vždy dbejte na důkladné proschnutí předchozí vrstvy před aplikací nové.

Vydatnost: Cca 14-16 m2/litr při 1 vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

3 hodiny proti prachu

20 hodin pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Neošetřené interiérové dřevo: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1-2 vrstvy emailového nátěru.

Neošetřené venkovní dřevo: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 2 vrstvy emailového nátěru.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit a lehce obrousit, následně odprášit. Je vhodné plochu stabilizovat pomocí SPS Základního nátěru na dřevo alkydového. Následně aplikovat 1 vrstvu emailového nátěru.

Původní nátěry ve špatném stavu: Veškerý původní nátěr zcela odstranit a postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.

MDF, dřevovláknité desky atd.: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat SPS Základní nátěr na dřevo alkydový. Po zaschnutí plochu lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat 1-2 vrstvy emailového nátěru.

Neošetřený kov: Plochu odmastit, odstranit veškeré okuje a rez. Plochu ošetřit např. SPS Suříkovou základní barvou. Plochu je poté vhodné stabilizovat pomocí SPS Základního nátěru na dřevo. Následně aplikovat emailový nátěr.

Tvrdé plasty: Plochu odmastit, lehce zbrousit a odprášit. Následně plochu ošetřit 1 vrstvou SPS Univerzálního základního nátěru. Následně aplikovat emailový nátěr.

Sádrokarton: Plocha musí být suchá, bez prachu a mastnoty. Následně aplikovat 1 vrstvu SPS Základního nátěru na dřevo pro stabilizaci plochy. Poté 1-2 vrstvy emailového nátěru.

Pojivo: alkydové pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan a plniva

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: 1,03 - 1,37 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 9 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 65-79 % hmotnosti

Jemnost nátěru: 25 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

45 mikronů suchá

70 mikronů mokrá

Stupeň lesku: 30-35% na Gardnerově stupnici 60°

Odstín: bílá a variace odstínů

Bod vzplanutí: 39°

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.