Popis: Vysoce lesklý nátěr na bázi alkydové pryskyřice s vynikající kryvostí a odolností, vhodný k nátěru interiérových dlaždiček. Není vhodné na místa, kde "stojí" voda. Barva může být aplikovaná bez předchozí základního nátěru. Vytvrzení do 2 týdnů. Pro použití v interiéru.

Použití: Vhodné k nátěru interiérových dlaždiček.

Vlastnosti:

- vynikající kryvost

- vysoká odolnost

- vysoká přilnavost k povrchu

- omyvatelnost

- odolává běžným čistícím prostředkům

Odstín: Bílá a teplá bílá

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte ve 2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pokud je potřeba, první vrstvu nařeďte 5-10% White spirit.

Vydatnost: Cca 12 m2/litr při 1 vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

2 hodiny proti prachu

4 hodiny proti doteku

18 hodin pro další vrstvu

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Mezi vrstvami nátěru je plochu vhodné lehce zbrousit a odprášit.

Původní nátěr ve špatném stavu: Veškerý odlupující se původní nátěr odstranit. Pokud se jedná o vodouředitelný nátěr, vždy zcela odstranit.

Původní nátěr v dobrém stavu: Plochu odmastit a lehce zbrousit.

Pojivo: kombinované glyceroftalické pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan

Rozpouštědlo: terpentýn/white spirit

Měrná hmotnost.: cca 1,18 g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 65% hmotnosti

Jemnost nátěru: 10 mikronů

Doporučená tloušťka vrstvy:

40 mikronů (suchá)

Stupeň lesku:

vysoký lesk - min. 85% na

Gardnerově stupnici 60°

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: Cca 39°

Čištění nástrojů: White spirit/terpentýn

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.