Popis: Bezbarvý vodouředitelný penetrační nátěr na omítky na bázi syntetických pryskyřic. Používejte vždy pouze pro sprašné a nestabilní povrchy. Pro použití v interiéru.

Použití: Pro ošetření porézních, sprašných a savých podkladů. Dochází poté k jejich stabilizaci. Zajišťuje lepší přilnavost a lepší vydatnost vrchního nátěru.

Vlastnosti:

- vysoce penetrační

- prakticky bez obsahu rozpouštědel a zápachu

- rychleschnoucí

Odstín: mléčně bílý, po zaschnutí bezbarvý

Aplikace: Před použitím důkladně protřepejte. Neřeďte. Naneste v jedné vrstvě štětcem nebo válečkem. Pokud dochází již během aplikace k vytvoření filmu na povrchu, plochu okamžitě setřete suchým hadrem. Na povrchu se nesmí vytvořit viditelný film.

Vydatnost: Cca 6-10 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 2 hodin

přetíratelné do 6 hodin

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Trhliny a praskliny vyspravit. Uvolněné a nestabilní části opravit. Vhodné podklady jsou omítka, sádrokarton, cihly, beton atd.

Nové omítky: Používejte vždy na sprašné a nasákavé podklady. Pro lepší izolaci původního odstínu použijte Finess Základní nátěr na zeď.

Pojivo: Disperze syntetických pryskyřic

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1 g/ml

Viskozita: 20 sec Din cup 4 při 20°C

Obsah pevné složky: 10% obsahu

Odstín: bezbarvý po zaschnutí

Ředit s: neředit

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.