Popis: Vysoce kvalitní základní omítkový nátěr s obsahem jemných kamínků křemene, vhodný jako podklad pro veškeré vrchní omítky SPS. Na bázi 100% čistého akrylátu. Dobrá penetrační schopnost. Snižuje absorpci podkladu. Zároveň zajišťuje optimální přilnavost vrchní vrstvy. Odolný vůči povětrnostním vlivům a alkáliím (kyselé deště apod.). Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Jako základní nátěr pro hladké štuky a omítkoviny, beton, sádrokartonové desky atd.

Vlastnosti:

- zajišťuje optimální přilnavost vrchní omítkové úpravy

- vynikající kryvost

- snadné zpracování

- snižuje savost podkladu

- izoluje podkladní odstín

- dobrá penetrační schopnost

- prodyšná vrstva

- odolnost vůči povětrnostním vlivům a alkáliím (kyselé deště apod.)

Odstín: bílá, podléhá tónovacímu systému SPS

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. V závislosti na podkladu je možné základní nátěr naředit 20% vody. Při aplikaci ve venkovním prostředí neřeďte. Aplikujte v 1 vrstvě štětcem nebo válečkem.

Vydatnost: Cca. 4-5 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 2 hodin

vrchní vrstvu je možné nanést po 18 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň musí být dostatečně nosný, pevný a bez trhlin. Praskliny a trhliny opravit, nestabilní části odstranit / opravit.

Nové neošetřené a stávající povrchy: Plochu ošetřete pomocí 1 vrstvy SPS Základní omítkový nátěr. Poté aplikujte vrchní omítkovou vrstvu.

Zašpiněné podklady: např. od nikotinu a rzi, plochu ošetřete pomocí SPS Izolačního omítkového nátěru.

Pojivo: 100% akrylátová disperze

Pigmenty: rutil dioxid titan, křída a křemenný písek

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca. 1,7 g/ml

Obsah pevné složky: 77 % hmotnosti

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Teplota podkladu  (rosný bod) min. 3°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.