Popis: Základní omítkový nátěr s obsahem jemných kamínků křemene, vhodný jako podklad pro veškeré vrchní omítky SPS. Na bázi akrylátové disperze. Dobrá penetrační schopnost. Snižuje absorpci podkladu. Zároveň zajišťuje dobrou přilnavost vrchní vrstvy. Odolný vůči povětrnostním vlivům a alkáliím (kyselé deště apod.). Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Jako základní nátěr pro hladké štuky a omítkoviny, beton, sádrokartonové desky atd.

Vlastnosti:

- zajišťuje dobrou přilnavost vrchní omítkové úpravy

- dobrá kryvost

- snadné zpracování

- ekonomické použití

- snižuje savost podkladu

- izoluje podkladní odstín

- dobrá penetrační schopnost

- prodyšná vrstva

- odolnost vůči povětrnostním vlivům a alkáliím (kyselé deště apod.)

Odstín: bílá, možné dotónovat pomocí univerzálních kolorantů

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. V závislosti na podkladu je možné základní nátěr naředit 10% vody. Při aplikaci ve venkovním prostředí neřeďte. Aplikujte v 1 vrstvě štětcem nebo válečkem.

Vydatnost: Cca. 5 m2/litr (3,5m2/kg) při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 2 hodin

vrchní vrstvu je možné nanést po 18 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň musí být dostatečně nosný, pevný a bez trhlin. Praskliny a trhliny opravit, nestabilní části odstranit / opravit.

Nové neošetřené a stávající povrchy: Plochu ošetřete pomocí 1 vrstvy SPS Základní omítkový nátěr Projekt. Poté aplikujte vrchní omítkovou vrstvu.

Zašpiněné podklady: např. od nikotinu a rzi, plochu ošetřete pomocí SPS Izolačního omítkového nátěru.

Pojivo: akrylátová disperze

Pigmenty: rutil dioxid titan, křída a křemenný písek

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca. 1,46 g/ml

Obsah pevné složky: 60 % hmotnosti

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Teplota podkladu  (rosný bod) min. 3°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.