Popis: Izolační nátěr vhodný jako podklad pro veškeré vrchní omítky. Obsahuje jemné kamínky křemene. Vynikající kryvost. Dobrá penetrační schopnost, snižuje absorpci vrchní vrstvy. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Jako základní nátěr pro hladké štuky a omítkoviny, beton, sádrokartonové desky atd.

Vlastnosti:

- vynikající barevná izolace podkladu

- zajišťuje optimální přilnavost vrchní vrstvy

- vynikající kryvost

- snadné zpracování

- snižuje savost podkladu

- prodyšná vrstva

- odolná vůči alkáliím (kyselinám) a povětrnostním vlivům

Odstín: bílá

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nátěr neřeďte. Aplikujte 1 vrstvu štětcem nebo válečkem.

Vydatnost: Cca. 4-5 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 2 hodin

vrchní vrstvu je možné nanést po 18 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň musí být dostatečně nosný, pevný a bez trhlin. Praskliny a trhliny opravit, nestabilní části odstranit / opravit.

Zašpiněné povrchy: Plochu očistěte. Na plochu použít 1 vrstvu SPS Izolačního omítkového nátěru.

Pojivo: akrylát - kopolymerová disperze

Pigmenty: rutil dioxid titan v kombinaci se speciálními izolačními plnivy a křemenným pískem

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca. 1,45 g/ml

Obsah pevné složky: 62 % hmotnosti

Ředit s: neředit

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Teplota podkladu  (rosný bod) min. 3°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.