Popis: Odolná dekorativní omítka s vynikající přilnavostí. Rustikální struktura s jemnými drážkami. Na bázi disperze syntetické pryskyřice. Snadné zpracování. Prodyšná vrstva, která je odolná vůči nárazu, mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Hladké a pravidelné povrchy jako např. beton, cihly, omítkoviny, sádra, sádrokarton atd.

Vlastnosti:

- odolná vůči povětrnostním vlivům

- odolává mechanické zátěži a nárazům

- vynikající přilnavost

- snadné zpracování

- prodyšná vrstva

- dobře přetíratelná

- nabízí různé struktury během zpracování

Odstín: Bílá. Podléhá tónovacímu systému SPS. SPS Základní omítkový nátěr lze tónovat do stejného odstínu.

Aplikace: Smíchejte kbelíky pro celou plochu a dobře promíchejte. Může se naředit až 5% vody. Prvně naneste rovnoměrně nerezovým hladítkem. Po krátkém zaschnutí vytvářejte různé struktury plastovým hladítkem např. krouživými pohyby.

Vydatnost:

1,5 mm jemné: 2,5 kg/m2 při jedné vrstvě

2,0 mm střední: 3 kg/m2 při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

suché do 6 hodin

vytvrzení do několika dnů

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Také musí být dostatečně nosný a hladký. Trhliny a praskliny opravit, nestabilní vrstvy odstranit / opravit. Před aplikací použít SPS Základní omítkový nátěr.

Nové neošetřené povrchy: Plochu ošetřete SPS Základním omítkovým nátěrem. Poté aplikujte dekorativní omítku.

Stávající povrch: Plochu očistěte. Následně plochu ošetřete SPS Základním omítkovým nátěrem a aplikujte dekorativní omítku.

Pojivo: disperze syntetické pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan, plniva a zrna křemene

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 2,05 g/ml

Obsah pevné složky: 73% obsahu

Stupeň lesku: mat

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 5°C až + 30°C. Teplota podkladu (rosný bod) min. 3°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.