Popis: Vodouředitelný základní nátěr na akrylátové bázi, vhodný pro veškeré typy stěn a omítek. Sjednocuje barevné rozdíly z podkladu, zlepšuje přilnavost a kryvost vrchních nátěrových hmot a zlepšuje jejich celkovou vydatnost. Bez obsahu rozpouštědel, prakticky bez zápachu, rychleschnoucí. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Jako základní nátěr pro veškeré typy stěn, omítek, vhodné také na původní nátěry, lehce porézní a sprašné podklady a nasákavé minerální plochy. Vhodnými podklady jsou: původní nátěry, betonové a omítkové podklady, stěny, cihly, sádrokarton, dřevovláknité desky, atd. V případě původních nátěrů na tapetách berte v potaz celkovou přilnavost k povrchu.

Vlastnosti:

- bez obsahu rozpouštědel, prakticky bez zápachu

- prodyšná vrstva

- mat

- dobrá penetrační schopnost

- vodouředitelná

Odstín: bílá a šedá (podobná RAL 7030)

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte v 1 vrstvě vhodným štětcem, válečkem nebo stříkáním. Vždy pracujte stylem "mokrý na mokrý" pro zabránění viditelných nápojů. Do schnoucího nátěru nezasahujte.

Airless technika:

tryska - 0,015-0,017"

tlak - cca 160 bar

ředění - neředit

Airmix technika:

tryska - 0,015-0,017"

tlak - cca 170 bar

tlak vzduchu - cca 1,5

ředění - neředit

Uvedené nastavení pro stříkání slouží jako výchozí bod. V závislostí na konkrétních podmínkách je možné hodnoty upravit.

Vydatnost: Cca 12 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 1 hodina

lze přetírat po 4-6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin. Uvolněné a nestabilní plochy vyspravit. Veškeré rostliny a mechy odstranit.

Nové neošetřené povrchy: Plochu přímo ošetřit SPS Základním nátěrem na zeď. V případě lehce křídujících (sprašných) povrchů plochu omýt vodou.

Původní nátěry: Plochu očistit a odmastit, omýt vodou. Po oschnutí aplikovat SPS Základní nátěr na zeď.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte a odmastěte, omyjte vodou. Po oschnutí aplikujte SPS Izolační nátěr. Poté naneste SPS Základní nátěr na zeď.

Pojivo: Akrylátová disperze

Pigmenty: rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,37 g/ml

Obsah pevné složky: 53% obsahu

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.