Popis: Vysoce kvalitní matná fasádní barva na bázi emulze silikonové pryskyřice. Technologie S.R.E.P. dodává produktu vynikající vlastnosti - jako např. odolnost vůči nečistotám a vodě, samočistící schopnost, vysokou prodyšnost a voděodolnost. Otěruvzdornost je klasifikovaná třídou 1, perfektní odolnost vůči povětrnostním vlivům, kyselým dešťům a změnám počasí. Ideální pro zachování dlouhotrvajícího původního vzhledu. Určeno pro místa, kde jsou vysoké nároky. Pro použití venku.

Použití: Barva je určena především pro fasádní omítky, které potřebují tu nejvyšší ochranu a paropropustnost. Vhodnými podklady jsou stávající nátěry, štuk, omítky, beton, cihly atd.

Vlastnosti:

- technologie S.R.E.P.

- vynikající paropropustnost

- samočistící schopnost

- perfektní otěruvzdornost - třída 1 (dle DIN EN 13300)

- vynikající kryvost

- zachovává stále původní vzhled, odpuzuje také veškerou vegetaci

Odstín: Bílá a světlé odstínu SPS Tónovacího centra.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Pokud je potřeba, první vrstvu nařeďte max. 10% vody. Aplikujte v 1 až 2 vrstvách pomocí štětce nebo válečku. Vždy pracujte systém "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným nápojům. Roztírání provádějte stejným směrem. Do schnoucího povrchu nezasahujte.

Vydatnost: Cca 5 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 2 hodina

lze přetírat po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin - ty je nutné před aplikací vyspravit.

Nové neošetřené a stávající povrchy: Nasákavé plochy ošetřit pomocí SPS Impregnačního nátěru. Po oschnutí aplikovat fasádní barvu.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte a odmastěte, omyjte vodou. Po oschnutí aplikujte SPS Izolační nátěr.

Pojivo: emulze silikonové pryskyřice, čistá akrylátová disperze

Pigmenty: rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,48 g/ml

Obsah pevné složky: 40% obsahu

Tloušťka vrstvy:

suchá - 80 mikronů

mokrá - 200 mikronů

Stupeň lesku: mat, 6% při 85st.

Koeficient nasákavosti vodou:

w24=0.08 kg /( m² x h½)

Paropropustnost: Sd=0,02m

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.