Popis: Extra matná malířská barva s vynikající krycí schopností a velmi dlouhou dobou zpracovatelnosti. Na bázi disperze syntetické pryskyřice. Zamezuje viditelným nápojům, dobrá roztíratelnost. Bez obsahu rozpouštědel. Vytváří jemný výsledek. Vhodné pro stropy a vysoce nasákavé a stříkané omítky. Pro použití v interiéru.

Použití: Vhodné pro stropy a vysoce savé povrchy, jako jsou omítky stříkané, sádrokarton apod. Vhodnými podklady jsou omítky, sádrokarton, zdivo, cihly atd.

Vlastnosti:

- dlouhá doba zpracovatelnosti

- zamezuje viditelnosti nápojů

- extra mat

- vynikající kryvost

- drobné nerovnosti v podkladu zahlazuje

- bez obsahu rozpouštědel

Odstín: Bílá. Podléhá SPS Tónovacímu centru - světlé odstíny.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstva může být naředěna max. 10% vody. Aplikujte v 1 až 2 vrstvách pomocí vhodného štětce, válečku nebo stříkáním. Vždy pracujte stylem "mokrý na mokrý", aby se vyhnulo viditelným nápojům. Do schnoucího povrchu nezasahujte.

Vydatnost: Cca 7 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 2 hodiny

lze přetírat po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin.

Nové neošetřené povrchy: Porézní a sprašné plochy ošetřit pomocí SPS Impregnačního nátěru. Po oschnutí aplikovat malířskou barvu.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte a odmastěte, omyjte vodou. Po oschnutí aplikujte SPS Izolační nátěr.

Pojivo: Disperze akrylátové pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan a jemná plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,43 g/ml

Doporučená tloušťka vrstvy:

suché - 55 mikronů

mokré - 100 mikronů

Obsah pevné složky: 40% obsahu

Stupeň lesku: extra mat, 1% při 85st.

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.