Popis: Extra kvalitní matná malířská barva s vynikající krycí schopností. Na bázi disperze syntetické pryskyřice. Ve většině případů stačí jeden nátěr. Snadná aplikace, ideální slévání, prodyšná, otěruvzdorná. Pro vysoce kvalitní konečnou úpravu stěn. Pro použití v interiéru.

Použití: Vytváří odolný a jemný výsledek na minerálních interiérových stěnách. Vhodnými podklady jsou omítky, stávající nátěry, sádrokarton, zdivo, cihly atd. Lze také přetírat skelné tkaniny.

Vlastnosti:

- extra mat

- ideální roztíratelnost

- vynikající kryvost

- otěruvzdornost

- ekonomicky výhodná

- prodyšná

Odstín: Bílá. Podléhá SPS Tónovacímu centru.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstva může být naředěna max. 10% vody. Aplikujte v 1 až 2 vrstvách pomocí vhodného štětce, válečku nebo stříkáním. Vždy pracujte stylem "mokrý na mokrý", aby se vyhnulo viditelným nápojům. Do schnoucího povrchu nezasahujte.

Airless:

tryska: 0,017" - 0,019"

tlak: cca 170-200 bar

tlak vzduchu - /

Airmix:

tryska: 0,017" - 0,019"

tlak: cca 125-150 bar

tlak vzduchu - cca 1,5 bar

ředit: 0-10%

Vydatnost: Cca 9 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 2 hodiny

lze přetírat po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin.

Nové neošetřené povrchy: Porézní a sprašné plochy ošetřit pomocí SPS Impregnačního nátěru. Po oschnutí aplikovat malířskou barvu.

Stávající nátěry: Plochu odmastit a omýt. Pokud je potřeba, aplikovat SPS Základní nátěr na zeď. Poté použít malířskou barvu.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte a odmastěte, omyjte vodou. Po oschnutí aplikujte SPS Izolační nátěr.

Pojivo: Disperze syntetické pryskyřice

Pigmenty: rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,43 g/ml

Doporučená tloušťka vrstvy:

suché - 40 mikronů

mokré - 120 mikronů

Obsah pevné složky: 34% obsahu

Stupeň lesku: extra mat, 5% při 85st.

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.