Popis: Vysoce kvalitní matná akrylátová fasádní barva na bázi 100% akrylátové pryskyřice. Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nabízí vysokou voděodolnost, paropropustnost a odolnost vůči poškrábání. Perfektní kryvost a slévání, výsledek je jemný a hladký. Pro dlouhodobou ochranu a dekoraci fasád nebo vlhkých interiérových místností. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Barva je určena především pro práci v exteriéru, kde splňuje nejvyšší nároky na odolnost - díky své vynikající kvalitě. Vhodnými podklady jsou stávající nátěry, štuk, omítky, beton, cihly atd.

Vlastnosti:

- ideální roztíratelnost

- vynikající odolnost vůči poškrábání, třída 1 (DIN  EN 13300)

- báze 100% akrylátu

- vynikající kryvost

- mimořádná odolnost vůči povětrnostním vlivům

- prodyšná-mikroporézní

Odstín: Bílá. Podléhá SPS tónovacímu centru.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstvu nařeďte max. 10% vody. Aplikujte v 1 až 2 vrstvách pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Vždy pracujte systém "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným nápojům. Roztírání provádějte stejným směrem. Do schnoucího povrchu nezasahujte.

Airless technika:

tryska - 0,017-0,019"

tlak - cca 180 bar

ředění - 0-10%

Airmix technika:

tryska - 0,017-0,019"

tlak - cca 120 bar

tlak vzduchu - cca 2 bar

ředění - 0-10%

Uvedené nastavení pro stříkání slouží jako výchozí bod. V závislostí na konkrétních podmínkách je možné hodnoty upravit.

Vydatnost: Cca 9 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 2 hodina

lze přetírat po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin - ty je nutné před aplikací vyspravit.

Nové neošetřené povrchy: Nasákavé plochy ošetřit pomocí SPS Impregnačního nátěru. Po oschnutí aplikovat malířskou barvu.

Původní nátěry: Plochu očistit a odmastit, omýt vodou. Po oschnutí - pokud je potřeba - aplikovat pro lepší izolaci původního odstínu SPS Základní nátěr na zeď.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte a odmastěte, omyjte vodou. Po oschnutí aplikujte SPS Izolační nátěr.

Pojivo: 100% akrylátová pryskyřice (disperze)

Pigmenty: rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,44 g/ml

Obsah pevné složky: 42% obsahu

Tloušťka vrstvy:

suchá - 46 mikronů

mokrá - 110 mikronů

Stupeň lesku: 1,3% při 85st.

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.