Popis: Plně omyvatelná extra matná malířská barva na bázi speciálních typů pryskyřic. Po zaschnutí je plocha voděodolná a i po čištění si zachovává stále původní matný vzhled. Ideální pro veřejné budovy a vysoce zatěžovaná místa (prach, nečistoty) - například kuchyně, koupelny, vstupní haly atd. Pro použití v interiéru.

Použití: Ideální omyvatelnost a odolnost. Vhodné povrchy zahrnují stávající nátěry, štuky a omítky, cihly, sádrokartonové desky, MDF atd. Vysoce vhodné pro přetírání skelných tkanin.

Vlastnosti:

- po čištění stále původní matný vzhled

- plně omyvatelná

- extra matná

- vodoodpudivá

- vynikající kryvost

- otěruvzdornost třídy 1

- omyvatelnost více než 5000 cyklů, třída S

Odstín: Bílá. Podléhá SPS Tónovacímu centru.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. První vrstva může být naředěna max. 5% vody. Aplikujte v 1 až 2 vrstvách pomocí vhodného štětce, válečku nebo stříkáním. Pro ideální vlastnosti doporučujeme 2 vrstvy. Vždy pracujte stylem "mokrý na mokrý", aby se vyhnulo viditelným nápojům. Do schnoucího povrchu nezasahujte.

Stříkání:

Airless technika:

tryska - 0,017" - 0,021"

tlak - cca 180 bar

Airmix technika:

tryska - 0,015" - 0,019"

tlak - cca 125 bar

tlak vzduchu - cca 1,5 bar

Uvedené nastavení pro stříkání slouží jako výchozí bod. V závislostí na konkrétních podmínkách je možné hodnoty upravit.

Vydatnost: Cca 8 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

proti prachu 2 hodiny

lze přetírat po 6 hodinách

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Zároveň pevný a bez trhlin a prasklin.

Nové neošetřené povrchy: Nasákavé plochy ošetřit pomocí SPS Impregnačního nátěru. Po oschnutí aplikovat malířskou barvu.

Původní nátěry: Plochu očistit a odmastit, omýt vodou. V případě potřeby použít SPS Základní nátěr na zeď. Po zaschnutí aplikovat malířskou barvu.

Skvrny od nikotinu, rzi atd.: Plochu důkladně očistěte a odmastěte, omyjte vodou. Po oschnutí aplikujte SPS Izolační nátěr.

Pojivo: Kombinace speciálních pryskyřic

Pigmenty: rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,50 g/ml

Doporučená tloušťka:

suchá - 53 mikronů

mokrá - 123 mikronů

Obsah pevné složky: 43% obsahu

Stupeň lesku: extra mat, cca 1% při 85st.

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Další informace: Veškeré hodnoty jsou certifikované dle DIN EN 13300. Min. rosný bod jsou 3°C. Pro aplikaci používejte vždy ochranné prostředky. Výpary nedýchejte. Při zpracování dbejte na dobře odvětrané prostředí.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.