Technický list

Spraytone Barva na radiátory 400 ml

Vysoce lesklý sprej s odolností vůči zažloutnutí. Určený pro radiátory a topné potrubí. Tepelná odolnost do min. 115°C. Jednoduše se aplikuje na těžko dostupná místa. Pro použití v interiéru.

Podklad:

Musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte veškerý rez a odlupující se zbytky původního nátěru. Zakryjte okolní plochy vhodným materiálem. Pro neošetřené kovy použijte Spraytone Základová barva ve spreji.

Aplikace:

Nechte sprej zahřát na pokojovou teplotu - ideální je 15 až 25°C. Před použitím sprej důkladně protřepejte po dobu 3 minut a nastříkejte na zkušební povrch. Trysku držte ve vzdálenosti 20 až 30 cm od povrchu, který má být ošetřen. Naneste 2-3 tenké vrstvy. Druhou a třetí vrstvu nanášejte v momentě, kdy je předchozí vrstva ještě mokrá, popř. můžete počkat, až předchozí vrstva zcela vytvrdne (24h) a následně nanést vrstvu. Sprej před každým nátěrem důkladně protřepejte. Po použití sprej otočte vzhůru nohama a stříkejte, abyste vyhnaly zbytek barvy z ventilu. Spotřeba cca 1-2 m2 na 400ml.

Schnutí (při 23°C a relativní vlhkosti 65%) - Odolné vůči prachu: po 15 minutách. Nelepí: po 3 hodinách. Připraven k dalšímu nánosu vrstvy: do 10 minut nebo po vytvrzení (24 hodin). Doba schnutí závisí na okolní teplotě, relativní vlhkosti a tloušťce nátěru.

Obecné:

72 hodin před nástřikem vypněte topná tělesa.

Je lepší aplikovat několik tenkých vrstev, namísto jedné silné.

Pracovat v dobře větraném prostoru. Pokud je to nutné, použijte odpovídající ochranné prostředky.

Nepoužívejte při teplotách pod 10°C. Zároveň při očekávání deště, mrazu nebo na přímém slunečním světle.

Skladujte v suchém a mrazuprostém prostředí.

| Obsah | 400 ml |
| --- | --- |
| Báze | nežloutnoucí modifikovaná alkydová pryskyřice |
| Barevné odstíny | bílá (RAL 9016), čistá bílá (RAL 9010) a krémová bílá (RAL 9001). |
| Stupeň lesku | vysoký lesk > 90% na Gardnerově stupnici 60° |
| Tepelná odolnost | do min. 115°C |
| Obecné | Nepoužívejte při teplotách menších než 10°C. Ve venkovním prostředí nepoužívejte, kdy je očekáván déšť, mráz nebo na přímém slunečním záření. Sprej musí být zahřán na pokojovou teplotu (min. 15°C). Nikdy neaplikujte přímo na zdroj tepla. |
| Skladování | Minimálně 12 měsíců na suchém, chladném a mrazuprostém místě. |
| Likvidace obalu | Tato barva a obal by měly být likvidovány na sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. |
| Klasifikace nebezpečnosti | Viz. Bezpečnostní list |

Efektivita našeho systému spočívá na základě materiálu a zdrojů vývoje, laboratorních výzkumů a praktických zkušeností. Nicméně nemůžeme mít žádnou zodpovědnost při použití tohoto systému za konečný výsledek, protože podmiňující širší faktory leží mimo dosah naší kontroly. Toto vydání odpovídá posledním technickým poznatkům.

1. 1. 2015

Konec dokumentu