Popis: Extrémně odolný vůči mechanické zátěži, vodou ředitelný, se saténovým vzhledem, dvousložkový epoxidový nátěr. Vhodný jako vrchní nátěr pro ošetření podlah a stěn garáží, skladů, servisů, dílen apod. Nátěr je odolný vůči veškerým provozním kapalinám, změkčovadlům v pneumatikách, solím atd. Pro použití v interiéru.

Použití: Jako vysoce odolná vrchní úprava pro interiérové podlahy a stěny.

Vlastnosti:

- vhodný pro podlahy a stěny

- vysoce odolný vůči mechanické zátěži a poškrábání

- odolává změkčovadlům z pneumatik, provozním kapalinám automobilů, solím atd.

- prakticky bez zápachu a obsahu rozpouštědel

- rychleschnoucí

Odstín: antracit, béžová, šedá

Aplikace: Zpočátku důkladně promíchejte obsah každé plechovky zvlášť. Následně vlijte celý obsah plechovky A do plechovky B - bude dosaženo správného poměru obou složek. Následně nechte směs odstát po dobu 10 minut, poté důkladně promíchejte. Tuto směs je nutné aplikovat do 4 hodin. První vrstva může být naředěna max. 10% vody. Aplikujte 1 nebo 2 vrstvy pomocí vhodného štětce nebo válečku. Vždy nanášejte "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným stopám po nápojích. Během tvrdnutí se nátěru nedotýkejte a nijak do struktury nezasahujte.

Vydatnost: cca 5 m2/litr při jednom nátěru, závislá na typu povrchu a nasákavosti

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

odolný vůči prachu 1 hodina

odolný na dotek 2 hodiny

možné přetřít po 16-72 hodinách

přetření po více než 72h vyžaduje přebroušení

pochozí po 10 hodinách

plně zatížitelné po 7 dnech

tloušťka nátěru, teplota a vlhkost způsobí 				odchylky

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Podklad musí být dostatečně nosný, připravený, zbavený prachu a mastnoty. Povrch přebruste a vyspravte nerovnosti. Odstraňte nebo opravte veškeré nestabilní a uvolněné prvky. Nový beton musí být alespoň 28 dnů vyzrálý. Vlhkost betonu v hloubce 2cm nesmí přesáhnout 4%. Povrch musí být hladký a rovnoměrný. Neaplikovat na kletovaný beton. Oleje, vosky, silikonové produkty, přísady apod. se nesmí na povrchu nebo ve směsi betonu vyskytovat. Vady, švy apod. se nesmí v betonovém povrchu objevit, popř. se musí vyspravit. Betonové plochy musí obsahovat dilatační spáry. Plochu před nátěrem očistěte dodaným čističem, který rozřeďte ve 2 až 10 litrech vody - dle míry zašpinění. Při čištění použijte kartáč nebo koště. Plochu následně opláchněte dostatečným množstvím vody. Vodu odveďte stěrkou pryč, následně plochu nechte dostatečně vyschnout.

Nový beton: Plochu očistěte dodaným čističem. Následně suchou plochu ošetřete SPS Impregnačním nátěrem na beton. Následně nechte dostatečně oschnout.

Původní nátěry v dobrém stavu: Plochu očistěte dodaným čističem. Po oschnutí aplikujte epoxidový nátěr.

Původní nátěry ve špatném stavu: Veškeré uvolněné části odstraňte, původní barvu přebruste. Plochu očistěte dodaným čističem. Plochu omyjte dostatečným množstvím vody a nechte oschnout. Následně vyspravte veškeré nerovnosti. Plochu ošetřete SPS Impregnačním nátěrem na beton. Poté aplikujte epoxidový nátěr.

Uvedené příklady jsou obecné. Pro konkrétní situaci je možné kontaktovat výrobce SPS.

Pojivo: složka A: emulze epoxidové pryskyřice 		    rozpuštěná ve vodě

složka B: alifatické polyaminy

Pigmenty: Rutil Oxid titaničitý

Rozpouštědlo: voda

Poměr : hmotnostně A : B = 44.7 : 100             	  obsahově A : B = 3 : 5

Měrná hmotnost: 1.34g/ml po smíchání komponent

Spotřeba směsi: Maximálně 4 hodiny od smíchání komponent. Po uplynutí 4 hodin může být aplikován, ale již nemá potřebné vlastnosti.

Obsah pevné složky: 50% obsahu po smíchání komponent

Doporučená tloušťka vrstvy:

suchá vrstva 100 mikronů

mokrá vrstva 200 mikronů

Stupeň lesku: saténový lesk

Ředit s: vodou

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Vlastnosti:

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 15°C až + 30°C, při vlhkosti do 85%. Aplikujte 3°C nad rosným bodem. Vždy používejte náležité bezpečnostní pomůcky. Prostředí musí být dostatečně větrané. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Držte v bezpečném dosahu od dětí.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.