Popis: Saténová transparentní lazura na dřevo se silným UV filtrem, na bázi alkydové pryskyřice. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoce odolná vůči veškerým povětrnostním vlivům.

Použití: Vhodná pro ošetření veškerého venkovního dřeva, jako např. obložení stěn, dveře, okna, zahradní nábytek, pergoly apod. Tón dřeva ovlivňuje výsledný odstín.

Vlastnosti:

- středněvrstvá lazura

- nižší obsah rozpouštědel

- odolnost vůči vlhku a vodě

- vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům

- snadná aplikace

- saténové provedení

Odstín: bezbarvá a variace odstínů

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte plochým štětcem. První vrstvu je pro lepší penetraci možné naředit max. 5% White spirit. Další vrstvy neředit. Na neošetřené dřevo nanášejte 2 - 3 vrstvy. Pro zamezení tahů po štětci dodržujte pravidlo "mokrý na mokrý". Mezi vrstvami povrch lehce obruste a odprašte.

Vydatnost: Cca 16-18 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 4 hodiny.

Možné přetřít po 18 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Veškeré trhliny vyspravte tmelem.

Neošetřené dřevo: Odmastěte, plochu lehce obruste včetně ostrých hran a vyspravte veškeré trhliny. Následně aplikujte 2-3 vrstvy lazury.

Původní nátěr ve špatném stavu: Odstraňte veškeré odlupující se části. Poté postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.

Původní nátěr v dobrém stavu: Odmastěte, následně plochu lehce obruste a odprašte. Následně aplikujte 1 - 2 vrstvy lazury.

Pojivo: Glyceroftalické pryskyřice a polymerové oleje

Pigmenty: Laminátová plniva a transparentní oxidy železa

Rozpouštědlo: White spirit

Měrná hmotnost.: Cca 1g/ml

Viskozita: ICI Rotothinner 6-7Poise při 20°C

Obsah pevné složky: 33% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

35 mikronů suchá

Stupeň lesku: lesk, 20-30% na Gardnerově stupnici 60°

Ředit s: White spirit

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Neaplikujte na přímém slunečním světle nebo při očekávání deště. Po zavíčkování obraťte obal na několik sekund vzhůru.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.