Popis: Vyplňovací základní nátěr na dřevo, s regulací vlhkosti, na bázi alkydových pryskyřic. Vhodné jak pro neošetřené, tak pro natřené plochy. Ošetřené plochy základním nátěrem je vhodné přetřít vrchním lakovacím systémem - jako např. alkydové krycí lazury nebo emailové krycí nátěry. Pro venkovní použití.

Použití: Pro dřevěné plochy. Povrch snadno vyrovnává. Aplikovat na dřevo o vlhkosti max. 20%.

Vlastnosti:

- silná krycí a vyplňovací schopnost

- dobře kryje na hranách

- snadno brousitelná vrstva

- prodyšný, mikroporézní nátěr

- snadná aplikace

- dobrá přilnavost

Odstín: bílá

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Naneste v 1 - 2 vrstvách vhodným štětcem nebo válečkem.

Vydatnost: Cca 12-15m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 2 hodiny.

Na dotek 3 hodiny.

Pro další vrstvu 18 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce zbrousit.

Neošetřené dřevo: Povrch lehce zbrousit a odprášit. Následně aplikovat základní nátěr v 1 nebo 2 vrstvách. Následně je vhodné ošetřený povrch lehce zbrousit a odprášit.

Původní nátěry: Nesoudržné a odlupující se vrstvy zcela odstranit. Následně povrch lehce zbrousit a odprášit. Aplikovat základní nátěr v 1 nebo 2 vrstvách. Poté je vhodné povrch lehce zbrousit a odprášit.

Pojivo: Modifikovaná glyceroftalová pryskyřice

Pigmenty: Rutil dioxid titan a minerální plniva

Rozpouštědlo: terpentýn

Měrná hmotnost.: Cca 1,15 g/ml

Obsah pevné složky: 61% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

35 mikronů suchá

60 mikronů mokrá

Stupeň lesku: mat

Bod vzplanutí: 39°

Čištění nástrojů: terpentýn

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.