Popis: Tmavě šedá magnetická barva s vysokým obsahem železných pigmentů, které snadno udrží magnety. Může být dále přetírána jakoukoliv malířskou barvou na zeď nebo SPS Tabulovou barvou.

Použití: Lze aplikovat na širokou škálu povrchů, základní nátěr není ve většině případů potřebný. Vytvoříte tak snadno magnetické tabule téměř kdekoliv. Vhodné podklady jsou zdi a omítky, beton, sádrokarton, dřevo, MDF, tapety apod.

Vlastnosti:

- bez zápachu a rozpouštědel

- vysoké množství železných pigmentů

- matné provedení

Odstín: tmavě šedý

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Naneste alespoň 3 silné vrstvy barvy. Neřeďte. Mezi dalším typem nátěrů nechte proschnout alespoň 24 hodin po poslední vrstvě SPS Magnetické barvy.

Vydatnost: Cca 5 m2/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Suché po 2 hodinách.

Pro další vrstvu 4-6 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Vyspravte veškeré nerovnosti. Odlupující se části zcela odstraňte.

Nové omítky: Plochu ošetřete SPS Základním nátěrem na zeď.

Porézní povrchy: Povrch očistěte vodou a nechte oschnout. Poté plochu ošetřete pomocí SPS Fixační impregnace na zeď.

Malířské nátěry: Povrch omyjte vodou. Poté ošetřete SPS Fixační impregnací na zeď.

Beton: Plochu přebruste kartáčem.

Provzdušněný beton: Odstraňte veškeré nerovnosti a odprašte. Následně plochu ošetřete pomocí SPS Základního nátěru na zeď.

Sádrokarton: Plochu ošetřete SPS Základním nátěrem na zeď.

MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky: Plochu lehce obruste a odprašte, naneste SPS Izolační nátěr.

Původní nátěry: Plochu odmastěte a omyjte vodou. Lehce obruste původní nátěr a odprašte.

Povrchy znečištěné nikotinem, rzí apod.: Plochu odmastěte a omyjte vodou. Následně aplikujte SPS Izolátor.

Pojivo: Akrylová disperze

Pigmenty: Rutil Dioxid titaničitý, železná plniva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 2,2 g/ml

Obsah pevné složky: 55% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

min. 3 nátěry pro udržení magnetu

suchá min. tloušťka vrstvy 1000mikronů

vydatnost 3 vrstev odpovídá cca 1,7 m2/litr

Stupeň lesku: mat

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Nové betonové plochy nechte proschnout alespoň 6 týdnů.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.