Popis: Matná interiérová malířská barva  na bázi syntetické pryskyřice, pojivo vinylkopolymerová disperze. Vhodná pro stěny a stropy. Vynikající krycí schopnost a odolnost. Pro použití v interiéru.

Použití: Pro stěny a stropy interiérů, vhodná i pro silnější zátěž. Méně vhodné pro prostory jako jsou koupelny a kuchyně. Doporučenými podklady jsou omítky, beton, cihly, sádrokarton, tapety apod.

Vlastnosti:

- omyvatelná, odolná

- dobrá krycí schopnost

- bez zápachu

- matné provedení

- snadná aplikace, nestéká

Odstín: bílá, lze dále tónovat nebo vybrat z předem namíchaných odstínů

Aplikace: Před použitím dobře promíchejte. První vrstvu je možné naředit max. 10% vody, další vrstvu neředit. Nanášet v 1 nebo 2 vrstvách. Výhodou je použití válečku (zejména v případě hrubších povrchů). Štětec je vhodný pro rohy.

Vydatnost: Dle ISO-6504-3 a DIN EN 13300 je spotřeba 8m2/litr při jedné vrstvě. Třída kryvosti 2.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Suché do 2 hodin.

Přetíratelné do 6 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Veškeré trhliny a praskliny opravte. Nestabilní vrstvy odstraňte/vyspravte.

Nové omítky: Aplikujte malířskou barvu. Sprašný a nestabilní povrch ošetřete pomocí Finess Penetračního nátěru nebo pro izolaci původní odstínu použijte Finess Základní nátěr na zeď.

Stávající omítky: Aplikujte malířskou barvu. Sprašný a nestabilní povrch ošetřete pomocí  Finess Penetračního nátěru nebo pro izolaci původního odstínu použijte Finess Základní nátěr na zeď.

Porézní podklady: Plochu ošetřete pomocí SPS Impregnačního nátěru.

Beton: Pro základ použijte "cementové mléko", následně povrch dostatečně odprašte hrubým kartáčem. Poté povrch ošetřete pomocí Finess Základního nátěru na zeď nebo zředěné Finess Malířské barvy extra krycí.

Foukaný beton: Povrch ošetřete pomocí speciálního základního nátěru. Následně naneste vrstvu omítky. Poté povrch ošetřete pomocí Finess Základního nátěru na zeď nebo zředěné Finess Malířské barvy extra krycí.

Sádrokarton: Pro lepší přípravu plochy je vhodné použít Finess Základní nátěr na zeď

MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky atd.: Aplikujte malířskou barvu. Pro lepší přípravu povrchu je vhodné použít Finess Základní nátěr za zeď.

Skvrny od nikotinu, rzi, sazí, plísně apod.: Plochu omyjte vodou, odmastěte a nechte vyschnout. Místo poté ošetřete izolačním nátěrem.

Pojivo: vinylkopolymerová disperze

Pigmenty: rutil dioxid titan, jemná plniva a barviva

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1,55 g/ml

Viskozita: Viscolab LC 3: 5 PaS při 20°C

Obsah pevné složky: 63% hmotnosti

Jemnost nátěru: 50 mikronů

Stupeň lesku: Mat, ISO-2813 a DIN EN 13300: 60° /2,5%, 85° / 9%

Odstín: bílá

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda

Vlastnosti: Dobře omyvatelná dle DIN 53778: 4000 cyklů. Otěr za mokra dle ISO-11998 a DIN EN 13300: třída 3.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách min. + 8°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.